ООО «Росмедбио»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел/факс: (812) 640-44-50

www.rosmedbio.ru

E-mail: info@rosmedbio.ru

Инструкция по применению диализных мешков MEMBRA-CEL® без консерванта

Ассортимент диализных мешков MEMBRA-CEL® без консерванта:

- Диализный мешок M-Cel, диаметр пор 3.5 кД, длина 1 м, ширина 25 мм, упакованы насухо в рулоне;

- Диализный мешок M-Cel, диаметр пор 3.5 кД, длина 1 м, ширина 34 мм, упакованы насухо в рулоне;

- Диализный мешок M-Cel, диаметр пор 3.5 кД, длина 1 м, ширина 44 мм, упакованы насухо в рулоне;

- Диализный мешок M-Cel, диаметр пор 7 кД, длина 1 м, ширина 25 мм, упакованы насухо в рулоне;

- Диализный мешок M-Cel, диаметр пор 7 кД, длина 1 м, ширина 34 мм, упакованы насухо в рулоне;

- Диализный мешок M-Cel, диаметр пор 7 кД, длина 1 м, ширина 44 мм, упакованы насухо в рулоне;

- Диализный мешок M-Cel, диаметр пор 14 кД, длина 1 м, ширина 25 мм, упакованы насухо в рулоне;

- Диализный мешок M-Cel, диаметр пор 14 кД, длина 1 м, ширина 34 мм, упакованы насухо в рулоне;

- Диализный мешок M-Cel, диаметр пор 14 кД, длина 1 м, ширина 44 мм, упакованы насухо в рулоне;

- Диализный мешок M-Cel, диаметр пор 14 кД, длина 1 м, ширина 77 мм, упакованы насухо в рулоне.

Область применения: диализ и ультрафильтрация в лаборатории

Описание:

- Упаковано насухо в рулоне;

- Изготовлены из регенерированной целлюлозы с использованием вискозного способа;

- Бесцветные, полупроницаемые и бесшовные;

- Стабильны в диапазоне pH от 5 до 9;

- Абсорбция белка < 1 нг/г сухой мембраны;

- Автоклавируются при температуре до +120°C (максимум 15 мин, опускать в дистиллированную воду).

Особенности и преимущества:

- Превосходная pH- и химическая стабильность, мембраны устойчивы к слабым кислотам и щелочам;

- Отличная совместимость со многими солями – CaCl2, (NH4)2SO4 и др.;

- Отличная совместимость с большинством водных органических растворителей, таких как спирты и кетоны;

- Отличная термостойкость;

- Возможны рост и размножение микробов при увлажнении диализного мешка, однако рост целлюлолитических микроорганизмов можно предотвратить, храня мембрану в воде, содержащей бензоат, бензойную кислоту или другие консерванты;

- Очень низкая абсорбция белка;

- Содержат небольшое количество загрязнений (например, сульфиды, тяжёлые металлы), некоторые мембраны содержат глицерин в качестве увлажнителя, загрязняющие вещества могут быть удалены путем кипячения перед использованием;

- Мембраны с водными растворами можно замораживать.

Условия хранения:

• Срок годности – два года;

• Хранить в прохладном сухом месте;

• Избегать очень низких и очень высоких температур;

• До использования хранить в оригинальной упаковке;

• Чтобы не повредить диализные мешки, не открывать коробки с помощью острых инструментов.

Подготовка мешков к использованию: кипячение в 10 мМ растворе динатриевой соли ЕДТА и 10 мМ растворе соды на деионизированной воде (в двухкомпонентном растворе) в течение 30 минут

Ген. директор                                                                                        Горностаев В.С.